首顾（天津）表面处理科技有限公司电脑、手机、汽车、数码相机及LED等电子连接器表面生产线项目

第一阶段工程竣工环境保护（阶段性）验收监测报告

一、建设项目概况

2009年台湾独资企业首顾（天津）表面处理科技有限公司（简称首顾公司）投资1300万美元在天津经济技术开发区现代产业区碧波街19号厂区位置建设《首顾（天津）表面处理科技有限公司电脑、手机、汽车、数码相机及LED等电子连接器金属表面生产线项目》，2009年7月委托天津天发源环境保护事务代理中心有限公司编制了环境影响报告书，于2009年8月17日通过天津经济技术开发区环境保护局环评批复（批复文号：津开环评书[2009]012号）。该项目在建设期间进行了建设内容调整变更，于2015年2月委托天津市环境影响评价中心编制了《首顾（天津）表面处理科技有限公司电脑、手机、汽车、数码相机及LED等电子连接器表面生产线建设项目环境影响调整报告》，于2015年6月25日取得天津经济技术开发区环境保护局对环境影响调整报告的审查复函（复函文号：津开环函[2015]11号），该项目原环评设计建设内容及环评调整内容如下：

1.1原环评设计方案中工程建设内容

①厂址位于现代产业区碧波街19号厂区，厂区总占地20047m2；

②建设1座双层结构办公和仓库综合厂房（A厂房）、2座单层结构电镀生产厂房（B、C厂房），总建筑面积10350 m2；

③拟在B栋厂房内布置3条自动化挂镀锌生产线+3条自动化滚镀锌生产线及相应配套设施；拟在C栋厂房内布置20条选择性（镀铜-银，连续镀镍-钯镍-金-锡，10机20线）连续自动化电镀生产线及相应配套设施，生产设备均采用全自动控制流水线，生产工序包括前处理、电镀、后处理等工艺，共拟建26条电镀线；

④电镀种类包括铜、银、镍、钯镍、金、锡、锌等7种镀层金属（电镀锌工艺需进行三价铬钝化浸泡处理），其中镀金工艺采用低氰柠檬酸盐酸性镀金溶液、镀银采取氰化电镀工艺，其他镀种均采用无氰电镀工艺；

⑤设计每年为电脑、手机、汽车、数码相机及LED等电子连接器金属五金件180.3亿件进行表面电镀加工，总电镀面积约920万m2/年；

⑥拟建环保及应急设施包括：电镀槽集气罩、含酸废气碱液喷淋吸收塔、含氰废气碱液喷淋吸收塔等废气处理装置；食堂废水隔油池、电镀废水分质处理装置（含金氰废水处理装置、含钯镍废水处理装置、含铬废水处理装置）、一级混凝沉淀生产废水综合处理装置等废水处理装置（废水处理站拟建在C栋厂房内）；1个有效容积50m3的含三价铬废水储备池、1个有效容积200m3的含镍废水储备池、1个有效容积160m3的含氰废水储备池等3个应急电镀废水储备池；危废暂存仓库1座；排污口规范化；

⑦原环评设计总投资9100万元人民币，其中环保投资647万元人民币，占设计总投资的7.1%。

1.2环评调整后设计建设内容

①厂址位于现代产业区碧波街19号，厂区总占地20047m2；

②在厂区内从东向西依次建设1号、2号、3号三座南北走向厂房建筑，总建筑面积13444.82m2，其中1号厂房为单层结构电镀生产和仓库综合厂房、2号厂房为双层结构办公+电镀生产+废水处理厂房、3号厂房为单层结构电镀生产厂房；

③在1号厂房电镀生产车间内拟布置6条滚镀锡生产线+2条挂镀锡生产线及相应配套设施；在2号厂房内布置2条滚镀镍生产线+1条滚镀锌生产线+4条选择性（镀铜-镍-金-锡）连续自动化电镀生产线及相应配套设施及相应配套设施；在3号厂房内布置1条挂镀锌生产线及相应配套设施，生产设备均采用全自动控制流水线，生产工序包括前处理、电镀、后处理等工艺，调整环评共拟建设16条电镀生产线；

④调整后电镀种类包括铜、镍、金、锡、锌等5种镀层金属（电镀锌工艺需进行三价铬钝化处理），其中镀金工艺采用低氰柠檬酸盐酸性镀金溶液，其他镀种均采用无氰电镀工艺；

⑤调整后设计每年为电脑、手机、汽车、数码相机等电子产品的连接器、电子元器件、金属五金件88.2亿件进行表面电镀，总电镀面积约579.6万m2/年；

⑥调整后拟建设的环保及应急设施包括：电镀槽集气罩、含酸废气碱液喷淋吸收塔、含氰废气碱液喷淋吸收塔等废气处理装置；食堂废水隔油池、电镀废水中水回用处理装置1套（设计处理能力为100t/d）、电镀废水分质处理装置（含氰废水、含镍废水、含铬废水三套处理装置的设计处理能力均为50t/d）、二级混凝沉淀生产废水综合处理装置（设计处理能力200t/d）等废水处理装置；1个有效容积620m3的应急电镀废水储备池；危废暂存仓库1座；排污口规范化；

⑦调整后设计总投资8188万元人民币，其中环保投资851万元人民币，占调整后设计总投资的10.2%。

1.3第一阶段工程建成内容及分阶段验收情况

（1）第一阶段工程建成内容

①首顾公司生产厂房于2009年3月开工建设，2013年建成所有厂房，2015年8月建设完成环评调整后设计方案中第一阶段工程电镀线及配套环保设施；

②第一阶段工程已按照环评调整后的设计方案在2号厂房内布置1条滚镀镍生产线+1条滚镀锌生产线+4条选择性（镀铜-镍-金-锡）连续自动化电镀生产线及相应配套设施及相应配套设施，未建设该厂房环评调整后设计建设的另1条滚镀镍生产线；在3号厂房内布置1条挂镀锌生产线及相应配套设施，第一阶段共计建成7条电镀生产线；

③第一阶段工程1号厂房的仓库部分已投入使用，1号厂房的电镀生产车间目前空置，未安装电镀线及原环评设计的“处理能力100t/d的电镀废水中水回用处理装置”；

④第一阶段工程已建成电镀生产线的电镀种类包括铜、镍、金、锡、锌等5种镀层金属（电镀锌工艺需进行三价铬钝化处理），其中镀金工艺采用低氰柠檬酸盐酸性镀金溶液，其他镀种均采用无氰电镀工艺；

⑤第一阶段工程实际建成的电镀线设计生产能力为每年为电脑、手机、汽车、数码相机等电子产品的连接器、金属五金件68.2亿件进行表面电镀加工（未建设1条用于5万件汽车配件镀镍加工的电镀线和8条用于15万件电子元器件镀锡加工的电镀线），总电镀面积约399.6万m2/年。目前实际电镀生产量为每年为电脑、手机、汽车、数码相机等电子产品的连接器、金属五金件37.26亿件进行表面电镀加工，实际总电镀面积约228.6万m2/年，实际生产量达到第一阶段工程实际建成设计生产能力的57.2%；

⑥第一阶段工程实际建成的环保及应急设施包括：

- 所有电镀车间均全封闭，4条滚镀镍、滚镀锌、挂镀锌生产线均全部采取镀线整体围挡、镀槽边侧吸风、顶部集气罩等废气收集措施，4条选择性自动电镀线采取镀槽全封闭集气措施。2#厂房顶部建成2座选择性自动电镀线含氰废气碱液喷淋吸收塔，2号厂房东西两侧分别建成滚镀镍线、滚镀锌线酸性废气碱液喷淋吸收塔各1座，3号厂房西侧建成挂镀锌线酸性废气碱液喷淋吸收塔1座（该塔废气2进1出），现阶段共计建成5座碱液喷淋吸收塔，新增5根（2根氰废气碱液喷淋吸收塔排气筒均为25m高，其他3根碱液喷淋吸收塔排气筒均为15m高），所有废气排放口均进行了排污口规范化建设；

- 现阶段首顾公司员工用餐采取外购用餐的方式，厂区内无餐饮加工，现阶段未建设餐饮废水隔油池；

- 在厂区南部空地建成有效容积120m3地埋式综合废水收集池1个、有效容积40m3地埋式含镍废水收集池1个、有效容积40m3地埋式含铬废水收集池1个、有效容积15m3地埋式含氰废水收集池1个。在2号厂房南部一层的废水处理站房内建成电镀废水分质处理装置3套（含氰废水、含镍废水、含铬废水处理装置的设计处理能力均为50t/d）、二级混凝沉淀生产废水综合处理装置1套（设计处理能力200t/d），在废处理站房内分质废水处理区域下方建成1个有效容积620m3的地埋式应急电镀废水储备池，在废处理站房内分质废水处理区域北侧建成危废暂存区1个；

- 现阶段厂区共计建成2个废水总排放口，其中生活废水总排放口位于厂区北部厂门内侧，生产废水总排放口位于厂区西南部厂界内侧，该总排口已按照排污口规范化要求建成明渠及废水流量计、铬、镍在线监测装置。

⑦上述第一阶段工程实际总投资7428万元人民币，其中环保投资831万元人民币，占第一阶段工程实际建设总投资的11.2%。

（2）分阶段验收方式

经审批该项目的环境主管部门同意，根据该项目实际分阶段建设情况，对该项目进行分阶段环保验收，本次验收已建成的第一阶段工程7条电镀生产线（1条滚镀镍+1条滚镀锌+4条选择性连续镀+1条挂镀锌）所涉及的建设内容。目前首顾公司实际生产量达到第一阶段工程实际建成设计生产能力的57.2%（按照实际总电镀面积计算：228.6万m2/a÷399.6万m2/a×100%=57.2%），验收监测期间要求首顾公司将7条电镀线全部开启到75%负荷运行，满足分阶段环保验收对废水废气产生负荷的验收技术规范要求。

（3）第一阶段工程验收情况

首顾（天津）表面处理科技有限公司按照国家环保部和天津市环保局建设项目竣工环保验收的相关要求，向天津经济技术开发区环境保护监测站提出竣工环保（阶段性）验收监测申请，开发区监测站协同本次验收的监测协作单位“天津津滨华测产品检测中心有限公司”一起赴项目现场，依据开发区环保局对该项目提出的环评批复要求，对现阶段生产设施与环保设施的建成规模、运行状况、环保管理制度的建设和落实情况进行了核查。在确认该公司已落实了环评批复及环评调整报告复函中提出的建设阶段各项要求的基础上，编制《首顾（天津）表面处理科技有限公司电脑、手机、汽车、数码相机及LED等电子连接器表面生产线建设项目第一阶段工程竣工环境保护（阶段性）验收监测方案》，于2015年8月13~14日、2015年11月18日~19日（废水复测）、2016年8月25~26日（废气、废水复测）依据验收方案进行了现场采样监测。

二、验收监测依据

● 中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

● 国家环保总局（现环保部）令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

● 天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

● 津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

● 津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

● 津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

● 《国家危险废物名录》、天津市人民政府令[1999]第17号《天津市危险废物污染环境防治办法》；

● 《首顾（天津）表面处理科技有限公司电脑、手机、汽车、数码相机及LED等电子连接器表面生产线建设项目环境影响报告书》天津市环境影响评价中心，2009.7；

● 《首顾（天津）表面处理科技有限公司电脑、手机、汽车、数码相机及LED等电子连接器表面生产线建设项目环境影响补充分析报告》天津市环境影响评价中心，2015.2；

●  天津开发区环保局文件，津开环评书[2009]012号“关于首顾（天津）表面处理科技有限公司电脑、手机、汽车、数码相机及LED等电子连接器表面生产线建设项目环境影响报告书的批复”；

●  天津开发区环保局文件，津开环函[2015]11号“首顾（天津）表面处理科技有限公司电脑、手机、汽车、数码相机及LED等电子连接器表面生产线建设项目环境影响调整报告的复函”；

●  首顾（天津）表面处理科技有限公司电脑、手机、汽车、数码相机及LED等电子连接器表面生产线建设项目第一阶段工程环保（阶段性）验收监测委托书；

● 《首顾（天津）表面处理科技有限公司电脑、手机、汽车、数码相机及LED等电子连接器表面生产线建设项目第一阶段工程竣工环境保护（阶段性）验收监测方案》；

●  首顾公司提供的与本项目有关的基础性技术资料及其它批复文件。

三、工程分析

3.1第一阶段工程建设内容

（详见前文“1.3第一阶段建成内容”）

3.2第一阶段工程总投资、环保投资

第一阶段工程实际总投资7428万元人民币，其中环保投资831万元人民币，占第一阶段工程实际建设总投资的11.2%，环保投资概算见表3.2-1。

表3.2-1                      环保投资明细表

| 类别 | 环保设施内容 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 含酸废气收集系统及喷淋吸收塔 | 265 |
|  | 废气排放口规范化装置 |  |
| 废水 | 污水处理站 | 495 |
|  | 厂排水口规范化装置 |  |
|  | 化验室监测仪器配置 |  |
|  | 事故储水池 |  |
| 固废 | 固体废物储存措施 | 10 |
|  | 危险废物委托处理费用 | 17 |
| 噪声 | 噪声治理设施 | 27 |
| 绿化 | 厂区绿化 | 2 |
| 施工期 | 施工期环境保护治理措施 | 10 |
|  | 竣工环保验收 | 5 |
| 合计 | 831 |

3.3第一阶段工程定员及生产制度

项目定员25人，管理和技术部门单班8小时工作，生产人员单班制，10小时/班，年生产250天（电镀线和废气废水处理装置运行时数2000h/a）。

3.4第一阶段工程原辅料及金属元素用量

表3.4-1          工程主要原辅材料及金属元素消耗量

| 序号 | 材料名称 | 第一阶段工程年消耗量t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原辅料年用量 |
| 1 | 片碱（NaOH） | 15 | 折纯 |
| 2 | 盐酸 | 65 | 35%浓度 |
| 3 | 锌板 | 24 | -- |
| 4 | 硝酸 | 1 | 65% |
| 5 | 三价蓝白钝化剂 | 2700L | 含铬38g/L |
| 6 | 三价五彩钝化剂 | 2700L | 含铬38g/L |
| 7 | 封闭剂（硅酸盐） | 4.8 | -- |
| 8 | 硫酸 | 16 | 95%浓度 |
| 9 | 氨基磺酸镍 | 22 | -- |
| 10 | 阳极镍饼 | 13 | -- |
| 11 | 氯化镍 | 1.6 | -- |
| 12 | 柠檬酸钾 | 6 | -- |
| 13 | 氰化金钾 | 0.2 | -- |
| 14 | 柠檬酸 | 6 | -- |
| 15 | 烷基磺酸锡 | 5 | -- |
| 16 | 阳极纯锡球 | 10 | 折纯 |
| 17 | 阳极红铜 | 8 | 折纯 |
| 18 | 硫酸铜 | 5 | -- |
| 19 | 硫酸（精制） | 3.6 | 98% |
| 20 | 离子交换树脂 | 0.8 | -- |
| 21 | 氢氟酸 | 2 | 60% |
| 22 | 双氧水 | 1 | 70% |
| 23 | 氯化锌 | 150 |  |
| 24 | 氰化钾 | 0.2 |  |
| 25 | 硫酸镍 | 3.6 |  |
| 金属元素年消耗量 |
| / | 元素种类 | kg/a |
| 26 | 锌 | 96000 |
| 27 | 镍 | 5709.18 |
| 28 | 金 | 136.6 |
| 29 | 锡 | 1000 |
| 30 | 铜 | 10000 |

3.5第一阶段工程主要生产设备

表3.5-1          第一阶段工程主要生产设备及辅助设施建成情况

| 序号 | 设备分类 | 设备名称 | 设备型号 | 容积m3 | 设备数量 | 总容积m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验 设备 | 测厚仪 | -- | -- | 1台 | -- |
| 2 |  | 原子分析吸光仪 | -- | -- | 1台 | -- |
| 3 |  | 水蒸汽老化实验机 | -- | -- | 1台 | -- |
| 4 |  | 盐雾试验机 | -- | -- | 1台 | -- |
| 5 | 2号厂房一层 滚镀镍生产线 2-1# | 活化槽 | 1×0.74×1 (m) | 0.74 | 1个 | 1.48 |
| 6 |  | 水洗槽 | 1×0.74×1 (m) | 0.74 | 6个 | 8.9 |
| 7 |  | 镀镍槽 | 1×0.74×1 (m) | 0.74 | 2个 | 3 |
| 8 |  | 回收水洗槽 | 1×0.74×1 (m) | 0.74 | 1个 | 1.48 |
| 9 | 2号厂房一层 滚镀锌生产线 2-2# | 热脱脂槽 | 4×1.2×1.5(m) | 7.2 | 1 | 7.2 |
| 10 |  | 电脱脂槽 | 1.6×1.2×1.5(m) | 2.88 | 1 | 2.88 |
| 11 |  | 水洗槽 | 1.5×1.2×1.5(m) | 2.7 | 1 | 2.7 |
| 12 |  | 盐酸脱脂槽 | 3.2×1.2×1.5 | 5.76 | 1 | 5.76 |
| 13 |  | 水洗槽 | 1.5×1.2×1.5 | 2.7 | 2 | 5.4 |
| 14 |  | 镀锌槽 | 4.8×1.2×1.5 | 8.64 | 3 | 26 |
| 15 |  | 水洗槽 | 0.8×1.2×1.5 | 1.44 | 3 | 4.32 |
| 16 |  | 硝酸出光槽 | 0.8×1.5×1.5 | 1.8 | 1 | 1.8 |
| 17 |  | 水洗槽 | 0.8×1.5×1.5 | 1.8 | 1 | 1.8 |
| 18 |  | 三价蓝白（彩、黑）钝化槽 | 0.8×1.5×1.5 | 1.8 | 3 | 5.4 |
| 19 |  | 水洗槽 | 0.8×1.5×1.5 | 1.8 | 2 | 3.6 |
| 20 |  | 热水洗槽 | 0.8×1.5×1.5 | 1.8 | 1 | 1.8 |
| 21 | 2号厂房二层 选择性连续镀铜-镍-金-锡生产线 2-3# 2-4# 2-5# 2-6# | 超声波脱脂槽 | 0.2×0.5×0.3 (m) | 3×10-2 | 2个 | 0.06 |
| 22 |  | 水洗槽 | 0.3×0.3×0.3 (m) | 9×10-3 | 107个 | 0.96 |
| 23 |  | 电解脱脂槽 | 0.1×0.18×0.11 (m) | 2×10-3 | 8个 | 0.016 |
| 24 |  | 抛光槽 | 0.1×0.18×0.11 (m) | 2×10-3 | 2个 | 0.004 |
| 25 |  | 活化槽 | 0.1×0.18×0.11 (m) | 2×10-3 | 2个 | 0.004 |
| 26 |  | 镀铜槽 | 0.1×0.18×0.11 (m) | 2×10-3 | 4个 | 0.008 |
| 27 |  | 镀镍槽 | 0.1×0.18×0.11 (m) | 2×10-3 | 20个 | 0.04 |
| 28 |  | 镀金槽 | 0.6×0.18×0.11 (m) | 0.012 | 12个 | 0.14 |
| 29 |  | 镀锡槽 | 0.1×0.18×0.11 (m) | 2×10-3 | 9个 | 0.018 |
| 30 |  | 锡后处理槽 | 0.1×0.18×0.11 (m) | 2×10-3 | 3个 | 0.006 |
| 31 |  | 热水洗槽 | 0.8×0.18×0.11 (m) | 0.016 | 2个 | 0.032 |
| 32 |  | 金后处理槽 | 0.1×0.18×0.11 (m) | 2×10-3 | 2个 | 0.004 |
| 33 |  | 烤箱槽 | —— | -- | 4个 | -- |
| 34 |  | 封孔槽 | 0.4×0.18×0.11 (m) | 8×10-3 | 2个 | 0.016 |
| 35 | 3号 厂房 挂镀锌生产线3-1# | 热脱脂槽 | 2×6.4×1.95 | 25 | 1 | 25 |
| 36 |  | 水洗槽 | 0.8×6.4×1.95 | 10 | 2 | 20 |
| 37 |  | 电脱脂槽 | 1.9×6.4×1.95 | 24 | 1 | 24 |
| 38 |  | 盐酸脱脂槽 | 2.6×6.4×1.95 | 32 | 1 | 32 |
| 39 |  | 水洗槽 | 1.9×6.4×1.95 | 24 | 1 | 24 |
| 40 |  | 镀锌槽 | 1.9×6.4×1.95 | 24 | 3 | 72 |
| 41 |  | 水洗槽 | 0.8×6.4×1.95 | 10 | 2 | 20 |
| 42 |  | 硝酸出光槽 | 0.8×6.4×1.95 | 10 | 1 | 10 |
| 43 |  | 水洗槽 | 0.8×6.4×1.95 | 10 | 1 | 10 |
| 44 |  | 三价蓝白（彩、黑）钝化槽 | 0.8×6.4×1.95 | 10 | 2 | 20 |
| 45 |  | 水洗槽 | 0.8×6.4×1.95 | 10 | 3 | 30 |
| 46 |  | 热水洗槽 | 0.8×6.4×1.95 | 10 | 1 | 10 |

3.6第一阶段工程设计生产规模、实际产量及验收期间达产率

表3.6-2  第一阶段工程设计生产规模、实际年产量及验收监测期间实际达产率

| 镀种 | 受镀零件 | 第一阶段工程设计年产量 （7条电镀线） | 第一阶段工程实际年产量 （7条电镀线） | 监测期间 达产率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产 线数 | 电镀产品 亿件/年 | 电镀面积 万m2/年 | 消耗金属 量kg/a | 生产 线数 | 电镀产品 亿件/年 | 电镀面积 万m2/年 | 消耗金属 量kg/a | 本次验收监测期间各电镀线实际日产量分别达到第一阶段实际建成生产能力的75% |
| 镀锌 | 金属五金件 | 2条 | 0.2 | 140 | 锌 96000 | 2条 | 0.10 | 71.5 | 锌 49028 |  |
| 连续镀镍-金-锡-铜 | 电脑电子连接器 | 4条 | 20 | 55 | 镍 1909.18 | 4条 | 10.18 | 28.0 | 镍 971.95 |  |
|  | 汽车电子连接器 |  | 20 | 55 | 金136.6 铜10000 |  | 10.18 | 28.0 | 金69.5 铜5090 |  |
|  | 数码相机连接器 |  | 23 | 99.6 | 锡 1000 |  | 11.80 | 51.1 | 锡 513 |  |
| 镀镍 | 汽车配件 | 1条 | 5 | 50 | 镍 38000 | 1条 | 5 | 50 | 镍 38000 |  |
| 总计 | / | 7条 | 68.2 | 399.6 | / | 7条 | 37.26 | 228.6 | / |  |
| 附注 | 电镀工艺需要在工件特定位置上进行镍、铜、铬多层电镀，表中电镀面积不进行多层累加计算，只按照工件上的待镀位置面积进行统计。 |

3.7第一阶段工程水平衡

第一阶段工程总用水量约140t/d（35000t/a，按照第一阶段工程满产统计），总废水排放量约119t/d（29750t/a，按照第一阶段工程满产统计）排放废水分为生活废水和生产废水（含纯水制备排浓废水），其中：

（1）生活废水（1075t/a，按照第一阶段工程满产统计）

第一阶段工程无食堂餐饮加工废水产生（员工就餐采用外购用餐方式），生活废水产生量4.3t/d，经化粪池后从厂区北部的生活废水总排放口W生活排放；

（2）生产废水（28675t/a，按照第一阶段工程满产统计）

第一阶段工程生产废水按照废水处理类别区分为“将含油废水、含酸碱废水、含锡废水、含锌废水、含铜废水混合收集后形成的综合废水” （第一阶段工程生产车间纯水制备产生的排浓废水全部用于生产废水中综合废水处理pH调节过程的稀释用水，随综合废水处理后外排）、“含镍废水”、“含铬废水”、“含金氰废水”等四类生产废水，产生量合计114.7t/d，分别收集处理后从厂区西南部的生产废水总排放口W生产排放。其中综合废水产生量61t/d（含纯水制备排浓废水9t/d），含镍废水产生量26t/d、含铬废水产生量26t/d、含金氰废水产生量1.7t/d废水1t/d。

以上厂区外排的生活废水、生产废水全部经市政污水管网排至天津滨海新区营城污水处理厂一期工程处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入环境水体。

四、第一阶段工程生产工艺分析

第一阶段工程建成7条电镀生产线，包括1条滚镀锌生产线，1条滚镀镍生产线，4条选择性连续镀铜镍金锡生产线（2机4线），1条挂镀锌生产线，各电镀线生产工艺如下：

4.1滚镀锌线生产工艺

滚镀锌生产线工艺流程包括前段处理、电镀和后处理三个部分：

（1）前处理  包括除油活化两步。由于需要进行电镀的镀件本身附着有油脂，需要在电镀前进行脱脂处理。首先将镀件置于化学除油槽中，化学除油槽中液体主要成分为10% NaOH水溶液，通过碱性水溶液达到使镀件脱去油脂的目的。经过化学除油后的镀件进入电解槽，电解槽中液体的主要成分为10% NaOH水溶液，因为在通电的条件下镀件表面将析出H2和O2，气泡将油脂带离镀件表面，从而达到进一步除油的目的。电解除油后的镀件经过水洗槽，使用自来水进行清洗，洗去镀件表面残留的碱液。洗去碱液的镀件进入酸活化槽，酸活化槽中的液体为14% HCl溶液，活化的目的是去除镀件表面的氧化层，同时中和掉镀件上残余的碱液。活化后的镀件进入水洗槽使用纯水进行清洗；

（2）镀锌 清洗后的镀件进入镀锌槽，镀锌槽中的溶液为10% ZnCl、10% HCl水溶液，电镀过程中，使用镀件作为阴极，锌板作为阳极消耗；

（3）后处理  经过电镀的镀件进入水洗槽，使用纯水进行清洗，水洗废水部分用于母槽配制电镀药水，剩余部分排入污水处理站。清洗后的镀件进入化学除光槽，槽中液体成分为2% HNO3，利用稀硝酸与锌反应在镀件表面形成硝酸锌层。经过除光的部件进入钝化槽，钝化槽中液体成分为5% 三价蓝白或五彩纯化剂（根据客户要求），纯化剂中含油三价铬，钝化原理为在氧化剂作用下Zn2+与Cr3+形成不溶性锌铬氧化物，该氧化物在镀层表面形成钝化膜。钝化后的镀件进入水洗槽，使用纯水清洗。清洗完成后，镀件离开生产线，经过甩干、烘干后生成成品。

4.2滚镀镍线生产工艺

滚镀镍生产线工艺流程包括前处理、镀镍、后处理三个阶段：

（1）前处理 本生产线的镀件不需除油，镀件直接放入活化槽进行活化，活化槽中主要液体为5%硫酸水溶液。活化后的镀件进入水洗槽进行水洗；

（2）镀镍  清洗后的镀件进入镀镍槽，渡槽中的溶液为10%硫酸镍、5%硼酸水溶液，电镀过程中镀件作为阴极，镍块作为阳极消耗。镀镍后的镀件进入下一水洗槽使用纯水进行水洗；

（3）后处理 镀镍完成的镀件进入水洗槽进行水洗，水洗结束后下料。

4.3选择性连续镀铜镍金锡线生产工艺

连续电镀镀铜镍金锡生产线工艺流程包括预处理、电镀、后处理三个阶段，其中电镀过程为连续镀铜、镍、金、锡：

（1）预处理  包括除油、抛光及活化三步。镀件除油需要经过超声波清洗槽、水洗槽、电解脱脂槽水洗槽，超声波清洗槽和电解脱脂槽中液体均采用20% NaOH水溶液，水洗槽中液体为自来水。脱去油脂的镀件进入抛光工序，由于镀件在加工过程中金属表面产生加工纹路或毛边，会影响外观及功能，一般在客户要求下，都必须依赖抛光处理，抛光处理一般采用稀酸清洗镀件的方式，本生产线采用10% 硫酸、10% 盐酸、0.5%硝酸、0.5% 氢氟酸、8%双氧水混合清洗的方式，对镀件进行抛光处理。抛光后的镀件使用纯水进行清洗。清洗后的镀件进入活化槽，酸活化槽中的液体为14% HCl溶液。活化后的镀件进入到下一个水洗槽，使用纯水进行清洗；

（2）电镀和后处理 本生产线需要依次对镀件进行镀铜、镀镍、镀金、镀锡操作。纯水清洗后的镀件进入镀铜槽，镀铜槽中液体为7% 硫酸、25% 硫酸铜水溶液。电镀过程中镀件作为阴极，铜块作为阳极消耗，镀铜后的镀件进入水洗槽使用纯水进行水洗。镀铜结束清洗完成的镀件进入镀镍槽，镀镍槽中的液体为8% 氨基磺酸镍、1% 氯化镍水溶液。电镀镍过程中镀件作为阴极，镍块作为阳极消耗。镀镍后的镀件进入下一水洗槽使用纯水进行水洗。镀镍结束清洗完成的镀件进入镀金槽，镀金槽中的液体为8% 柠檬酸、15% 柠檬酸钾、0.6%氰化亚金钾（KAu（CN）2）水溶液。电镀金过程中镀件作为阴极，金块作为阳极消耗。镀金过程中易形成含HCN的酸雾。镀金后的镀件进入下一水洗槽使用纯水进行水洗。水洗后的镀件进入金清洗槽，金清洗槽中液体为1%氰化钾溶液，清洗过程中产生含氰废气和含金氰废渣。镀金结束清洗完成的镀件进入镀锡槽，镀锡槽中的液体为16%有机锡、5%有机酸水溶液。电镀锡过程中镀件作为阴极，锡块作为阳极消耗。镀锡后的镀件进入下一水洗槽使用纯水进行水洗。水洗后的镀件需要进行水性封孔和油性封孔，封孔剂在镀件表面形成一层致密的保护薄膜。封孔后的镀件进入烤箱，烤干后成为成品。

4.4挂镀锌线生产工艺

挂镀锌生产线与4.2滚镀锌生产线生产工艺基本相同。滚镀和挂镀的主要区别在于电镀设备的不同，挂镀是工件装在挂具上，滚镀是工件装入滚筒内，挂镀适宜大零件，每挂数量少，镀层较厚；滚镀适宜小零件，适宜较小的镀件。

五、第一阶段工程产排污分析

5.1第一阶段工程废气污染物产排污分析（共5根排气筒）

（1）滚镀镍工序产生的含硫酸雾废气

2号厂房一层电镀车间内的2-1滚镀镍生产线配有1个活化槽，活化液体为5%硫酸水溶液，活化温度为40℃；4个镀镍槽，镀液为10%硫酸镍+5%硼酸水溶液。镀件硫酸溶液活化、电镀过程会产生硫酸雾废气。该滚镀镍生产线产生的硫酸雾经活化槽、镀槽内侧吸风装置收集后，汇总引至2号厂房东侧的“2-1碱液喷淋塔”进行净化处理，处理后尾气经15m高排气筒P2-1有组织排放，本次验收在“2-1碱液喷淋塔”进口和出口P2-1排气筒位置进行硫酸雾废气排放验收监测。

（2）滚镀锌工序产生的产生的含氯化氢废气

2号厂房一层电镀车间内的2-2滚镀锌生产线配有1个盐酸脱脂槽，盐酸溶液浓度为14%，脱脂温度为40℃；3个镀锌槽，镀液为10%氯化锌+10%盐酸水溶液。镀件盐酸酸化、电镀过程会产生氯化氢废气。1条滚镀锌生产线产生的氯化氢经活化槽、镀槽内侧吸风装置收集后，引至2号厂房西侧的“2-2碱液喷淋塔”进行净化处理，处理后的尾气经15m高排气筒P2-2有组织排放，本次验收在“2-2碱液喷淋塔”进口和出口P2-2排气筒位置进行氯化氢废气排放验收监测。

（3）镀镍、金、锡、铜工序产生的含氯化氢、硫酸雾废气

2号厂房二层电镀车间内的2-3、2-4、2-5、2-6等4条镍、金、锡、铜连续镀线配有2个抛光槽，抛光液为10%硫酸+10%盐酸+0.5%硝酸，抛光温度为40℃；2个活化槽，活化液为10%硫酸+10%盐酸，活化温度为40℃；4个镀铜槽、20个镀镍槽、12个镀金槽、9个镀锡槽、3个锡后处理槽、2个金后处理槽，镀铜槽液为7%硫酸+25%硫酸铜水溶液，镀镍槽液为8%氨基磺酸镍+1%氯化镍，镀锡槽液为16%有机锡+5%有机酸水溶液，镀金槽液为8%柠檬酸+15%柠檬钾+0.6%氰化亚金钾水溶液。镀件抛光、活化、镀铜、镀镍过程会产生氯化氢、硫酸雾废气。镀金过程会产生含氰气体。

4条镀镍、金、锡、铜生产线抛光、活化、镀铜、镍过程产生的硫酸雾、氯化氢气体经活化槽、镀槽内侧吸风装置收集后，引至2号厂房顶部的“2-3碱液喷淋塔”（顶部南侧）进行净化处理，处理后的尾气经1根25m高排气筒P2-3有组织排放；镀金、金后处理槽产生的含氰化合物经各镀槽内侧吸风装置收集后，引至2号厂房顶部的“2-4碱液喷淋塔”（顶部北侧）进行净化处理，处理后的尾气经1根25m高排气筒P2-4有组织排放。本次验收在“2-3碱液喷淋塔”进口和出口P2-3排气筒位置进行氯化氢、硫酸雾废气排放验收监测；在“2-4碱液喷淋塔”进口和出口P2-4排气筒位置进行氰化氢废气排放验收监测。

（4）挂镀锌工序产生的含氯化氢废气

3号厂房电镀车间内的3-1挂镀锌生产线配有1个盐酸脱脂槽，盐酸溶液浓度为14%，脱脂温度为40℃；3个镀锌槽中镀液为10%氯化锌+10%盐酸水溶液。镀件盐酸酸化、电镀过程会产生氯化氢废气。3-1挂镀锌生产线产生的氯化氢经活化槽、镀槽内侧吸风装置收集后，通过两根集气管道输送。从2个进口引入“3-1碱液喷淋塔”进行净化处理，处理后的尾气经1根15m高排气筒P3-1有组织排放，本次验收在“3-1碱液喷淋塔”的两个废气进口和1个废气出口P3-1排气筒位置进行氯化氢废气排放验收监测。

5.2第一阶段工程废水污染物产排污分析（共2个总排口）

第一阶段工程排放废水包括生活废水和生产废水（含纯水制备排浓废水）两部分，其中：

（1）生活废水（第一阶段工程无食堂餐饮加工废水产生）经化粪池后从厂区北部的生活废水总排放口W生活排放出厂，本次验收在W生活测点位置进行pH、CODCr、SS、氨氮、总磷排放验收监测；

（2）生产废水按照废水处理类别区分为“将含油废水、含酸碱废水、含锡废水、含锌废水、含铜废水混合收集后形成的综合废水” （第一阶段工程生产车间纯水制备产生的排浓废水全部用于生产废水中综合废水处理pH调节过程的稀释用水，随综合废水处理后外排）、“含镍废水”、“含铬废水（镀锌后三价铬钝化废水）”、“含金氰废水”等四类生产废水，各类废水分别收集后由明管输送到厂区南部废水处理站外的4个地埋式露天进水储池中，第一阶段工程共建成5个地埋式露天储池，从东向西依次排列为“空置预留池”、“40m3容积Ni废水收集池”、“120m3容积综合废水收集池”、“40m3容积Cr废水收集池”、“15m3容积CN废水收集池”，其中Ni、Cr、CN收集池废水分别进入位于2号厂房南部一层废水处理站房内的三套电镀废水分质处理装置（含氰废水、含镍废水、含铬废水处理装置的设计处理能力均为50t/d）处理后，出水经各自独立出水管路排入位于厂区西南部的生产废水总排放口W生产外排出厂；综合废水收集池废水进入废水处理站房内的1套设计处理能力200t/d的二级混凝沉淀处理装置处理后，出水经独立出水管路排入位于厂区西南部的生产废水总排放口W生产外排出厂。生产废水处理流程及排水路径详见图5.2-1。

本次验收废水监测位置如下：

- 在“CN废水收集池”进行总氰化物进水浓度监测；在“Cr废水收集池” 进行总铬进水浓度监测；在“Ni废水收集池”进行总镍进水浓度监测；在“综合废水收集池”进行pH、化学需氧量、悬浮物、生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、总锌、总铁、总锡、总铜进水浓度监测；

- 在“含CN废水处理设施出口”进行总氰化物进水排放验收监测；在“含Cr废水处理设施出口” 进行总氰化物废水排放验收监测；在“含Ni废水处理设施出口” 进行总镍废水排放验收监测；在“厂区生产废水总排口W生产（国家监控一类污染物排放的车间排口）”进行pH、化学需氧量、悬浮物、生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、总锌、总铁、总锡、总铜、总氰化物、总铬、总镍排放验收监测。

5.3第一阶段工程噪声排放分析

本项目噪声排放来源于空压机、风机及水泵等设备噪声，上述设备均位于封闭的生产车间内部，已采取设备减振、车间墙体隔声、距离衰减等降噪措施。本次验收对首顾公司东、南、西、北四侧厂界进行昼、夜噪声排放验收监测。

5.4第一阶段工程固体废物处置措施

（1）第一阶段工程危险废物处置措施

表5.4-1             本项目危险废物产生量及处置明细

| 产生源 | 危废名称 | 危废代码 | 产生量（t/a） | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 废水 处理站 | 含重金 属污泥 | HW46 | 50 | 全部收集密封包装，在2号厂房内的危废储存库房暂存，按照危废处置合同委托天津合佳威立雅环境服务有限公司转移处置。 |

（2）第一阶段工程一般工业固废和生活垃圾处置措施

本项目生产运行期间无一般工业固废产生，员工生活垃圾产生量18t/a，全部委托环卫公司清运。

该项目固废年产生量合计68t/a，经采取危废委托处置、垃圾清运等措施后该项目固废年排放量为0t/a。

图7.1-2 硫酸储罐区围堰

7.2突发环境事件应急预案的制定及其响应、演练制度

为规范突发环境事件的应急管理，迅速、有序、有效地开展应急处置行动，阻止和控制污染物向环境的无序排放，最大程度上避免可能对公共环境（大气、水体）造成的污染冲击，依据有关法规和规范，首顾公司组织相关部门和人员编制了突发环境事件应急预案（见本次验收报告附件），公司每年至少组织两次全员性的应急救援演练，部门每季度进行一次本部门的事故应急演练，班组每月进行一次本岗位突发事件的应急处置演习，提高工厂应对突发环境事件的能力。演习包括预警和报警、回应判定、指挥和控制、警戒疏散、应急救援物资运输、医疗救护等项目。

八、验收监测执行的排放标准

8.1废气排放执行标准

（1）电镀废气排放执行国家标准《电镀污染物排放标准》GB21900-2008中“新建企业大气污染物排放浓度限值”和“单位产品镀件镀层基准排气量”，见表8.1-1、表8.1-2：

表8.1-1 	电镀污染物排放标准中新建企业大气污染物排放浓度限值	mg/m3

| 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |
| 硫酸雾 | 30 |  |
| 氰化氢 | 0.5 |  |

表8.1-2    电镀污染物排放标准中单位产品镀件镀层基准排气量       m3/m2

| 工艺种类 | 基准排气量 | 排气量计量位置 |
| --- | --- | --- |
| 镀锌 | 18.6 | 车间或生产设施排气筒 |
| 其他镀种 | 37.3 |  |
| 注：大气污染物排放浓度限值是用于单位产品实际排气量不高于单位产品基准排气量的情况。若单位产品实际排气量超过单位产品基准排气量，须将实测大气污染物浓度换算为大气污染物基准气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。大气污染物基准气量排放浓度的换算，可参照采用水污染物基准水量排放浓度的计算公式。产品产量和排气量统计周期为一个工作日。 |

8.2废水排放执行标准

（1）电镀废水第一类污染物排放执行国家标准《电镀污染物排放标准》GB21900-2008中“表2新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量”，见表8.2-1：

表8.2-1  新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量	浓度：mg/L

| 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 总铬 | 1.0 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 总镍 | 0.5 |  |
| 单位产品（镀件镀层）基准排水量（L/m2） | 多层镀 | 500 | 排水量计算位置与污染物排放监控位置一致 |
|  | 单层镀 | 200 |  |

- 电镀废水总氰化物执行国家标准《电镀污染物排放标准》GB21900-2008中“表2新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量”，见表8.2-2：

表8.2-1  新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量	浓度：mg/L

| 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 总氰化物（以CN-计） | 0.3 | 企业废水总排口 |
| 单位产品（镀件镀层）基准排水量（L/m2） | 多层镀 | 500 | 排水量计算位置与污染物排放监控位置一致 |
|  | 单层镀 | 200 |  |

（3）电镀废水第二类污染物和生活废水污染物排放执行天津市地方标准《污水综合排放标准》DB12/356-2008（三级）排放浓度限值，见表8.2-3：

表8.2-3      天津市地方标准《污水综合排放标准》  浓度：mg/L，pH无量纲

| 污染物 | 标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 《污水综合排放标准》DB12/356-2008三级标准限值 |
| 悬浮物 | 400 |  |
| 化学需氧量 | 500 |  |
| 生化需氧量 | 300 |  |
| 氨氮 | 35 |  |
| 总磷 | 3.0 |  |
| 总氰化物 | 1.0 |  |
| 总铜 | 2.0 |  |
| 总铁 | 3.0 |  |
| 总锌 | 5.0 |  |
| 总锡 | / |  |

8.3厂界噪声排放执行标准

表8.3-1             工业企业厂界环境噪声排放标准         单位：dB(A)

| 厂界位置 | 所属区域 | Leq标准值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四侧厂界 | 3类区 | 昼间65，夜间55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |

九、第一阶段工程验收监测内容

9.1 第一阶段工程废气验收监测内容

表9.1-1                    废气验收监测内容

| 污染产生工艺 | 测点位置 | 项目 | 周期/频次 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2号厂房一层 滚镀镍生产线2-1# | 2-1废气处理设施进口 | 硫酸雾 | 2周期 3频次 |
|  | P2-1排气筒 |  |  |
| 2号厂房一层 滚镀锌生产线2-2# | 2-2废气处理设施进口 | 氯化氢 |  |
|  | P2-2排气筒 |  |  |
| 2号厂房二层选择性连续 镀铜-镍-金-锡生产线 2-3#、2-4#、2-5#、2-6# | 2-3废气处理设施进口 | 氯化氢、 硫酸雾 |  |
|  | P2-3排气筒 |  |  |
|  | 2-4废气处理设施进口 | 氰化氢 |  |
|  | P2-4排气筒 |  |  |
| 3号厂房挂镀锌生产线 3-1# | 3-1A、3-1B两个废气处理设施进口 3-1A、3-1B | 氯化氢 |  |
|  | P3-1排气筒 |  |  |

表9.1-2                废气验收监测分析方法

| 监测 项目 | 废气采样 | 样品分析 |
| --- | --- | --- |
|  | 采样方法 | 依据 | 分析方法 | 依据 | 最小检出量 |
| 硫酸雾 | 滤筒 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气 态污染物采样方法》GB16157-1996 | 离子色谱法 | HJ 544-2009 | 0.08 mg/m3 |
| 氯化氢 | 吸收液 |  | 分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 0.9 mg/m3 |
| 氰化氢 | 吸收液 |  | 分光光度法 | HJ/T 28-1999 | 0.2mg/m3 |

9.2第一阶段工程废水监测内容

表9.2-1                  废水验收监测内容

| 测点位置 | 项目 | 周期/频次 |
| --- | --- | --- |
| 生产废水 处理站 进口 | 含CN废水收集池 | 总氰化物 | 2周期 3频次 |
|  | 含Cr废水收集池 | 总铬 |  |
|  | 含Ni废水收集池 | 总镍 |  |
|  | 综合废水收集池 | pH、CODCr、SS、BODCr、氨氮、总磷、石油类、总锌、总铁、总锡、总铜 |  |
| 含Cr废水处理设施出口 （计算Cr排放总量用） | 总铬 |  |
| 含Ni废水处理设施出口 （计算Ni排放总量用） | 总镍 |  |
| 厂区生产废水总排放口W生产 | pH、CODCr、SS、BODCr、氨氮、总磷、石油类、总锌、总铁、总锡、总铜、总氰化物、总铬、总镍 |  |
| 厂区生活废水总排放口W生活 | pH、CODCr、SS、氨氮、总磷 |  |

表9.2-2                      废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总氰化物 | 分光光度法 | HJ484-2009 | 可见分光光度计 | 0.001mg/L |
| 总铬 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局2002年 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局2002年 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪（ICP-AES） | 0.01mg/L |
| 总镍 | 火焰原子吸收 分光光度法 | GB/T 11912-1989 | 火焰原子吸 收分光光度计 | 0.05mg/L |
| 总锌 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度计 | 0.05mg/L |
| 总铁 | 火焰原子吸收 分光光度法 | GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计 | 0.03mg/L |
| 总锡 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子发射光谱法 | GB/T 5750.6-2006 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪（ICP-AES） | 0.00009mg/L |
| 总铜 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 火焰原子吸 收分光光度计 | 0.05mg/L |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | pH计 | 0.01(仪器精度) |
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 电子天平 | 4mg/L |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB/T 11914-1989 | 滴定管 | 5mg/L |
| 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂 分光光度法 | HJ 535-2009 | 可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 可见分光光度计 | 0.01mg/L |
| 动植物油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 红外分光测油仪 | 0.04mg/L |

9.3噪声验收监测内容

表9.3-1                    厂界噪声监测内容及监测方法

| 测点位置 | 项目 | 监测频次 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四侧厂界各设1个测点 | Leq dB(A) | 各测点连续监测两周期， 每周期昼、夜各监测1次 | 35dB |
| 监测方法按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 执行。 |

9.4第一阶段工程验收监测位置图

十、验收监测数据的控制和质量保证

10.1监测期间工况的质量保证

验收监测期间要保证生产工况正常，废气处理设施入口废气量、废水处理设施进水负荷要达到验收阶段实际生产负荷的产生量。

10.2采样布点的质量控制和质量保证

废气、废水、噪声监测点位按照监测规范要求合理布设，保证监测点位的科学性和可比性。

10.3实验室内质量控制和质量保证

实验室的各种计量仪器按有关规定进行定期检定，需要控制温度、湿度条件的实验仪器配备了相应的设备，并进行了有效测量。分析人员接到样品后在样品的保存期限内进行分析，同时认真做好原始记录，并进行数据处理和有效核准。对未检出的样品给出实验室使用分析方法的检出浓度。

10.4数据处理的质量保证

所有监测数据、记录经过监测分析人员、指控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

10.5质量控制与质量保证措施

（1）废气

监测实行全过程的质量保证，固定源技术要求执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157 -1996和《固定污染源废气监测技术规范》HJ/T397-2007与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ/T373-2007进行。采样仪器逐台进行气密性检查、流量较准。

（2）废水

监测实行全过程的质量保证，技术要求执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002），每批水样分析的同时抽取10%的密码平行双样。

（3）噪声

噪声测量质量保证与质量控制按国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中第五部分有关规定进行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测时前后用标准发声源进行校准，测量前后的仪器灵敏度相差不大于0.5dB。

十一、第一阶段工程验收监测结果

11.1第一阶段工程废气验收监测结果

表11.1-1  第一阶段工程电镀废气中硫酸雾有组织排放监测结果 （排放浓度mg/m3排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 | 第一周期 | 第二周期 | 排放标 准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 滚镀镍线 废气处理 设施进口2-1 | 硫酸雾 | 排放浓度 | 0.46 | 0.37 | 0.29 | 0.07 | 0.16 | 0.06 | / | / |
|  |  | 排放速率 | 3.28 ×10-3 | 2.53 ×10-3 | 2.22 ×10-3 | 5.20 ×10-4 | 1.16 ×10-3 | 4.37 ×10-4 | / | / |
| 滚镀镍线 废气处理 设施出口 P2-1 | 硫酸雾 | 实际监测排放浓度 | 0.31 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | / | / |
|  |  | 基准气量排放浓度 | 0.31 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 30 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.72 ×10-3 | 6.43 ×10-4 | 5.48 ×10-5 | 5.71 ×10-5 | 1.74 ×10-4 | 2.91 ×10-4 | / | / |
| 选择性 连续镀线 硫氯废气处理 设施进口2-3 | 硫酸雾 | 排放浓度 | 0.57 | 0.17 | 0.25 | 0.57 | 0.64 | 0.61 | / | / |
|  |  | 排放速率 | 3.10 ×10-3 | 8.73 ×10-4 | 1.44 ×10-3 | 3.66 ×10-3 | 4.45 ×10-3 | 4.32 ×10-3 | / | / |
| 选择性 连续镀线 硫氯废气处理 设施出口 P2-3 | 硫酸雾 | 实际监测排放浓度 | 0.36 | 0.08 | 0.22 | 0.21 | 0.30 | 0.22 | / | / |
|  |  | 基准气量排放浓度 | 0.36 | 0.08 | 0.22 | 0.21 | 0.30 | 0.22 | 30 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.87 ×10-3 | 4.02 ×10-4 | 9.45 ×10-4 | 1.17 ×10-3 | 1.52 ×10-3 | 1.28 ×10-3 | / | / |
| 附注： | “基准排气量排放浓度”的换算（按第一阶段工程设计电镀生产规模计算）： * 项目电镀层总面积：滚镀镍线5×105m2/a，选择性连续镀线2.1×106m2/a * 年电镀操作时间：2000h/a； * 按照本次验收电镀排风系统实测标干风量计算出滚镀镍线2-1废气吸收塔，选择性连续镀线2-3废气吸收塔全年电镀实际排风量为： P2-1 5619m3/h×2000h/a=1.12×107m3/a； P2-3 5168m3/h×2000h/a=1.03×107m3/a； * 则第一阶段工程上述电镀线每年电镀每平米镀层各排口的实际排风量为： P2-1 1.12×107m3/a÷5×105 m2/a=22.4m3/ m2 P2-3 1.03×107 m3/a÷2.1×106 m2/a=4.9m3/ m2 * 按照国家电镀污染物排放标准表6规定，新建企业“其他镀种（镀铜、镍等）”工艺“单位产品基准排气量”上限值应为37.3 m3/ m2，若“实际监测单位产品排气量”超过“单位产品基准排气量”，则应通过“实际监测浓度”×折算系数，换算为“基准排气量排放浓度”作为判定排放浓度是否达标的依据。 * 本次验收镀镍工序和选择性连续镀工序的P2-1、P2-3单位产品实际监测排气量分别为22.4m3/ m2、4.9m3/ m2，均低于“单位产品基准排气量”37.3 m3/ m2，因此可直接将“实际监测浓度”作为“基准排气量排放浓度”进行排放浓度是否达标的判定，不需要进行排放浓度换算。 |

表11.1-2  第一阶段工程电镀废气中氯化氢有组织排放监测结果 （排放浓度mg/m3排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 | 第一周期 | 第二周期 | 排放标 准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 滚镀锌线 废气处理 设施进口2-2 | 氯化氢 | 排放浓度 | 17.5 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 18.3 | 17.5 | / | / |
|  |  | 排放速率 | 2.07 ×10-1 | 2.06 ×10-1 | 2.10 ×10-1 | 2.16 ×10-1 | 2.26 ×10-1 | 2.33 ×10-1 | / | / |
| 滚镀锌线 废气处理 设施出口 P2-2 | 氯化氢 | 实际监测排放浓度 | 14.1 | 15.0 | 14.6 | 14.6 | 15.2 | 14.6 | / | / |
|  |  | 基准气量排放浓度 | 25.4 | 27 | 26.3 | 26.3 | 27.4 | 26.3 | 30 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.51 ×10-1 | 1.66 ×10-1 | 1.66 ×10-1 | 1.79 ×10-1 | 1.82 ×10-1 | 1.85 ×10-1 | / | / |
| 选择性 连续镀线 硫氯废气处理 设施进口2-3 | 氯化氢 | 排放浓度 | 14.6 | 16.8 | 16.9 | 15.0 | 16.5 | 15.4 | / | / |
|  |  | 排放速率 | 7.95 ×10-2 | 8.63 ×10-2 | 9.71 ×10-2 | 9.62 ×10-2 | 1.15 ×10-1 | 1.09 ×10-1 | / | / |
| 选择性 连续镀线 硫氯废气处理 设施出口 P2-3 | 氯化氢 | 实际监测排放浓度 | 11.2 | 12.6 | 12.3 | 11.7 | 13.1 | 11.8 | / | / |
|  |  | 基准气量排放浓度 | 11.2 | 12.6 | 12.3 | 11.7 | 13.1 | 11.8 | 30 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 5.82 ×10-2 | 6.33 ×10-2 | 5.28 ×10-2 | 6.54 ×10-2 | 6.65 ×10-2 | 6.86 ×10-2 | / | / |
| 挂镀锌线 废气处理 设施进口3-1A | 氯化氢 | 排放浓度 | 12.6 | 14.9 | 13.3 | 13.0 | 14.5 | 14.8 | / | / |
|  |  | 排放速率 | 1.30 ×10-1 | 1.63 ×10-1 | 1.44 ×10-1 | 1.41 ×10-1 | 1.56 ×10-1 | 1.58 ×10-1 | / | / |
| 挂镀锌线 废气处理 设施进口3-1B | 氯化氢 | 排放浓度 | 11.5 | 12.0 | 10.7 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | / | / |
|  |  | 排放速率 | 2.10 ×10-1 | 2.16 ×10-1 | 1.81 ×10-1 | 2.10 ×10-1 | 2.16 ×10-1 | 2.12 ×10-1 | / | / |
| 挂镀锌线 废气处理 设施出口 P3-1 | 氯化氢 | 实际监测排放浓度 | 9.8 | 11.8 | 10.5 | 9.6 | 10.9 | 10.0 | / | / |
|  |  | 基准气量排放浓度 | 35.3 | 42.5 | 37.8 | 34.6 | 39.2 | 36.0 | 30 | 超标 |
|  |  | 排放速率 | 2.27 ×10-1 | 2.78 ×10-1 | 2.40 ×10-1 | 2.28 ×10-1 | 2.42 ×10-1 | 2.50 ×10-1 | / | / |
| 附注： | 关于用作达标判定的“基准排气量排放浓度”的换算： “基准排气量排放浓度”的换算（按第一阶段工程设计电镀生产规模计算）： * 项目电镀层总面积：滚镀锌线7×105m2/a，选择性连续镀线2.1×106m2/a，挂镀锌线7×105m2/a； * 年电镀操作时间：2000h/a； * 按照本次验收电镀排风系统实测标干风量计算出滚镀锌线2-2废气吸收塔，选择性连续镀线2-3废气吸收塔、挂镀锌线3-1废气吸收塔全年电镀实际排风量为： P2-2 11687m3/h×2000h/a=2.34×107m3/a； P2-3 5168m3/h×2000h/a=1.03×107m3/a； P3-1 23428m3/h×2000h/a=4.69×107m3/a； * 则第一阶段工程上述电镀线每年电镀每平米镀层各排口的实际排风量为： P2-2 2.34×107m3/a÷7×105 m2/a=33.4m3/ m2 P2-3 1.03×107 m3/a÷2.1×106 m2/a=4.9m3/ m2 P3-1 4.69×107m3/a÷7×105 m2/a=67m3/ m2 * 按照国家电镀污染物排放标准表6规定，新建企业镀锌 “单位产品基准排气量”上限值应为18.6 m3/ m2，其他镀种（镀铜、镍等）“单位产品基准排气量”上限值应为37.3 m3/ m2，若“实际监测单位产品排气量”超过“单位产品基准排气量”，则应通过“实际监测浓度”×折算系数，换算为“基准排气量排放浓度”作为判定排放浓度是否达标的依据。 * 本次验收镀锌工序的P2-2单位产品实际监测排气量为33.4m3/ m2，，高于“单位产品基准排气量”18.6 m3/ m2，则应通过排气量换算，将“实际监测浓度”×折算系数，换算为“基准排气量排放浓度”作为判定排放浓度是否达标的依据，本次监测2-2滚镀锌生产线排气量折算系数为： 33.4÷18.6 =1.8 * 本次验收镀锌工序的P3-1单位产品实际监测排气量为67m3/ m2，，高于“单位产品基准排气量”18.6 m3/ m2，则应通过排气量换算，将“实际监测浓度”×折算系数，换算为“基准排气量排放浓度”作为判定排放浓度是否达标的依据，本次监测3-1滚镀锌生产线排气量折算系数为： 67÷18.6 =3.6 * 本次验收选择性连续镀工序的P2-3单位产品实际监测排气量为4.9m3/ m2低于“单位产品基准排气量”37.3 m3/ m2，因此可直接将“实际监测浓度”作为“基准排气量排放浓度”进行排放浓度是否达标的判定，不需要进行排放浓度换算。 |

表11.1-3  第一阶段工程电镀废气中氰化氢有组织排放监测结果 （排放浓度mg/m3排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 | 第一周期 | 第二周期 | 排放标 准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 选择性 连续镀线 氰废气处理 设施进口2-4 | 氰化氢 | 排放浓度 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | / | / |
|  |  | 排放速率 | 1.63 ×10-4 | 1.47 ×10-4 | 1.69 ×10-4 | 1.59 ×10-4 | 1.56 ×10-4 | 1.63 ×10-4 | / | / |
| 选择性 连续镀线 氰废气处理 设施出口 P2-4 | 氰化氢 | 实际监测排放浓度 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | / | / |
|  |  | 基准气量排放浓度 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 4.66 ×10-5 | 4.10 ×10-5 | 4.42 ×10-5 | 4.30 ×10-5 | 4.14 ×10-5 | 4.74 ×10-5 | / | / |
| 附注： | （1） 氰化氢方法最低检出浓度0.09mg/m3，排放浓度未检出情况下，以“方法最低检出浓度+L”表示； （2）“基准排气量排放浓度”的换算（按第一阶段工程设计电镀生产规模计算）： * 项目电镀层总面积：选择性连续镀线2.1×106m2/a * 年电镀操作时间：2000h/a； * 按照本次验收电镀排风系统实测标干风量计算出选择性连续镀线2-4废气吸收塔全年电镀实际排风量为： P2-4 976m3/h×2000h/a=1.95×106m3/a； * 则第一阶段工程上述电镀线每年电镀每平米镀层各排口的实际排风量为： P2-4 1.95×106 m3/a÷2.1×106 m2/a=0.93m3/ m2 * 按照国家电镀污染物排放标准表6规定，新建企业“其他镀种（镀铜、镍等）”工艺“单位产品基准排气量”上限值应为37.3 m3/ m2，若“实际监测单位产品排气量”超过“单位产品基准排气量”，则应通过“实际监测浓度”×折算系数，换算为“基准排气量排放浓度”作为判定排放浓度是否达标的依据。 * 本次验收选择性连续镀工序P2-4单位产品实际监测排气量为0.93m3/ m2低于“单位产品基准排气量”37.3 m3/ m2，因此可直接将“实际监测浓度”作为“基准排气量排放浓度”进行排放浓度是否达标的判定，不需要进行排放浓度换算。 |

关于3-1挂镀锌生产线氯化氢处理设施整改后复测情况的说明：

由表11.1-2中可知，3号厂房3-1挂镀锌生产线碱液喷淋塔氯化氢基准排气量排放浓度超标，选择性连续镀线氯化氢排放总量值超批复量，因此监测站要求首顾公司对该碱液喷淋塔进行设备整改，于2016年8月25~26日对3-1挂镀锌生产线碱液喷淋塔、选择性连续镀线碱液喷淋塔进行氯化氢排放复测，复测结果如下：

表11.1-4  挂镀锌线氯化氢废气复测结果 （排放浓度mg/m3排放速率kg/h）（复测）

表11.1-5 选择性连续镀线氯化氢废气复测结果 （排放浓度mg/m3排放速率kg/h）（复测）

表11.1-6           第一阶段工程电镀废气处理设施处理效率统计结果

11.2第一阶段工程废水验收监测结果

表11.2-1  第一阶段工程废水处理站各进水收集池水质监测结果  单位：mg/L，pH无量纲

表11.2-2  第一阶段工程含Cr废水处理设施出口水质监测结果 单位：mg/l，pH无量纲

表11.2-3  第一阶段工程含Ni废水处理设施出口水质监测结果 单位：mg/l，pH无量纲

11.2-4   厂区生产废水总排放口第一类污染物排放达标评定  单位：mg/l，PH无量纲

11.2-5  厂区生产废水总排放口第二类污染物排放达标评定   单位：mg/l，PH无量纲

表11.2-6      厂区生活污水监测结果及排放达标评定     单位：mg/L，pH无量纲

2015年8月13、14日监测结果显示首顾厂区废水总氰化物、铜、锌、总镍排放总量超过环评批复总量，因此首顾公司对废水排放进行了整改，于2015年11月18日、19日进行了整改后复测，第一次废水复测结果如下：

表11.2-7 废水处理站各进水收集池水质监测结果  单位：mg/L，pH无量纲（一次复测）

表11.2-8   含镍废水处理设施出口废水排放达标评定 单位：mg/l，pH无量纲（一次复测）

表11.2-9   含氰废水处理设施出口废水排放达标评定 单位：mg/l，pH无量纲（一次复测）

表11.2-10厂区生产废水总排放口第二类污染物排放达标评定单位：mg/l，pH无量纲（一次复测）

2015年11月19、20日监测结果显示首顾厂区废水中总氰化物排放总量超过环评批复总量，因此首顾公司对废水排放进行了整改，于2016年8月25日、26日进行了二次整改后复测，第二次废水复测结果如下：

表11.2-11    含氰废水收集池水质监测结果   单位：mg/l，pH无量纲（二次复测）

表11.2-12 含氰废水处理设施出口废水排放达标评定 单位：mg/l，pH无量纲（二次复测）

11.2-13厂区生产废水总排放口第二类污染物排放达标评定单位：mg/l，pH无量纲（二次复测）

11.3第一阶段工程废水处理效率

表 11.3-1            生产废水处理系统处理效率统计结果

表 11.3-2          含铬废水处理系统处理效率统计结果

表 11.3-3        含镍废水处理系统处理效率统计结果

表11.3-4        含氰废水处理系统处理效率统计结果（复测）

表 11.3-5         生产废水处理系统处理效率统计结果

| 监测 周期 | 监测 日期 | 监测 项目 | 监测结果(mg/L) | 废水处理 效率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生产废水进 口浓度日均值 | 生产废水出 口浓度日均值 |  |
| 第一处理 周期废水 处理效率 | 2015年11月18日~2015年11月19日 | 化学需氧量 | 279 | 68 | 75.6 |
|  |  | 氨氮 | 21.2 | 1.37 | 93.5 |
|  |  | 铜 | 25.5 | 0.07 | 99.7 |
|  |  | 锌 | 126 | 0.40 | 99.7 |
| 第二处理 周期废水 处理效率 | 2015年11月19日~2015年11月20日 | 化学需氧量 | 332 | 68 | 79.5 |
|  |  | 氨氮 | 16.9 | 0.964 | 94.3 |
|  |  | 铜 | 23.1 | 0.05L | 100 |
|  |  | 锌 | 125 | 0.46 | 99.6 |

表 11.3-6          含氰废水处理系统处理效率统计结果（第二次复测）

| 监测 周期 | 监测 日期 | 监测 项目 | 监测结果(mg/L) | 废水处理 效率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生产废水进 口浓度日均值 | 生产废水出 口浓度日均值 |  |
| 第一处理 周期废水 处理效率 | 2016年8月25日~2016年8月26日 | 总氰化物 | 1.74 | 0.004L | 99.9 |
| 第二处理 周期废水 处理效率 | 2016年8月25日~2016年8月26日 | 总氰化物 | 1.61 | 0.004L | 99.9 |

11.4第一阶段工程厂界噪声监测结果

表11.4-1               厂界噪声排放验收监测结果            单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区 类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界S1 | 上午 | 54.4 | 54.7 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 54.1 | 54.0 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
| 南侧厂界S2 | 上午 | 57.2 | 57.5 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 58.3 | 58.0 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
| 西侧厂界S3 | 上午 | 57.5 | 57.3 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 57.2 | 56.8 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
| 北侧厂界S4 | 上午 | 55.0 | 55.2 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 54.4 | 54.7 | 3类昼间 | 65 | 达标 |

11.5第一阶段工程污染物排放总量核算

根据该项目环评批复污染物排放总量控制指标，本次验收监测确定的总量控制污染因子为废水年排放量、化学需氧量、氨氮、总铬、总镍；废气年排放量、硫酸雾、氯化氢、氰化氢；固体废物年排放总量。其中：

11.5.1第一阶段工程废气污染物排放总量，见表11.5-1

废气排放总量计算公式： Gi=Ci×N×10-3

式中：Gi—污染物排放总量（吨/年）；Ci—污染物排放速率（千克/小时）；N—全年计划生产时间（小时/年）。

表11.5-1          第一阶段工程废气污染物排放总量统计结果

| 污染物 名称 | 第一阶段工程产生量 | 第一阶段工程 排放速率 （kg/h） | 设备运行年时基数 （h） | 第一阶段工程 排放总量 (t/a) | 第一阶段工程自身削减量（t/a） | 环评调整 核定总量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 0.00932 | 滚镀镍线P2-1 | 4.90×10-4 | 2000 | 9.8×10-4 | 合计 0.00338 | 0.00594 | 0.340 |
|  |  | 选择性连续镀线P2-3 | 1.20×10-3 | 2000 | 2.4×10-3 |  |  |  |
| 氯化氢 | 0.355 | 滚镀锌线P2-2 | 1.75×10-1 | 2000 | 0.0148 | 合计 0.0398 | 0.315 | 0.0616 |
|  |  | 选择性连续镀线P2-3 | 6.53×10-3 | 2000 | 0.0131 |  |  |  |
|  |  | 挂镀锌线P3-1 | 5.96×10-3 | 2000 | 0.0119 |  |  |  |
| 氰化氢 | 0.00032 | 选择性连续镀线P2-4 | 4.39×10-5 | 2000 | 8.78×10-5 | 合计 0.0000878 | 0.000232 | 0.0013 |

11.5.2第一阶段工程废水污染物排放总量，见表11.5-2

废水排放总量计算公式：Gi=Ci×Q×10-6

Gi—污染物排放总量（吨/年）；Ci—污染物排放浓度（毫克/升）；Q—废水年排放量（吨/年）。

表11.5-2                  第一阶段工程排放出厂废水中化学需氧量、氨氮排放总量统计

| 废水总量 控制因子 | 第一阶段工程污染物 产生浓度 mg/L | 第一阶段工程 污染物 产生量 t/a | 第一阶段工程 总排放口 排放浓度 mg/L | 第一阶段工程 总排放口 排放量 t/a | 第一阶段工程 自身削减量 t/a | 区域平衡替代本工程削减量 t/a | 环评调整后全厂核定 排放总量 t/a | 排放 增减量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放量 | / | 生产28675 | 合计29750 | / | 生产28675 | 合计29750 | 0 | 0 | / | +29750 |
|  |  | 生活1075 |  |  | 生活1075 |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 | 生产306 | 生产5.28 | 合计5.32 | 生产68 | 生产1.95 | 合计1.99 | 3.33 | 0.56 | 2.56 | +1.43 |
|  | 生活36 | 生活0.04 |  | 生活36 | 生活0.04 |  |  |  |  |  |
| 氨氮 | 生产19.1 | 生产0.329 | 合计0.333 | 生产1.17 | 生产0.034 | 合计0.038 | 0.295 | 0 | 0.0675 | +0.038 |
|  | 生活4.2 | 生活0.004 |  | 生活4.2 | 生活0.004 |  |  |  |  |  |
| 注 | （1）生产废水和生活废水单独排放，故全厂化学需氧量、氨氮污染物排放量=生产废水排放量×实际监测排放浓度+生活废水排放量×实际监测排放浓度； （2）表格中“项目自身削减量”针对生产废水而言，其值=生产废水总排口污染物产生量-生产废水总排口污染物排放量。 |

区域平衡替代削减量的计算：

首顾公司出厂废水排入天津滨海新区营城污水处理厂一期工程处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入环境水体，一级A标准值：化学需氧量50mg/L，氨氮8mg/L，本项目出厂生活废水、生产废水中氨氮排放浓度均低于上述一级A标准值，区域平衡替代本项目废水中氨氮削减量为0。本项目出厂生活废水中化学需氧量排放浓度低于上述一级A标准值，区域平衡替代本项目生活废水中化学需氧量削减量为0。区域平衡替代本项目生产废水中化学需氧量的削减量计算如下：

# ①首顾公司外排生产废水中的污染物经区域污水处理厂削减后的最终环境排放量为：

CODcr：28675×50×10-6=1.43吨/年

# ②该验收项目的区域平衡替代削减量为（全厂实际污染物排放总量减去经污水厂削减后的最终环境排放增加量）：

CODcr：1.99-1.43=0.56吨/年

表11.5-3       第一阶段工程排放出厂废水中锡、铜、锌排放总量统计（按照生产废水总排放口排水量统计）

| 废水总量 控制因子 | 第一阶段工程 污染物产生浓度 mg/L | 第一阶段工程 污染物产生量 kg/a | 第一阶段工程 生产废水总排放口 污染物排放浓度 mg/L | 第一阶段工程 生产废水总排放口 污染物排放量 kg/a | 第一阶段工程 自身削减量 kg/a | 区域平衡替代本工程削减量 kg/a | 环评调整后 核定排放总量 kg/a | 排放 增减量 kg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水排放量 | / | 28675 t/a | / | 28675 t/a | 0 | 0 | / | / |
| 总锡 | 0.866 | 24.83 | 0.11 | 3.15 | 21.68 | 0 | 7.97 | +3.15 |
| 总铜 | 146 | 4186.55 | 0.09 | 2.58 | 4184.03 | 0 | 50.4 | +2.58 |
| 总锌 | 208 | 5964.40 | 0.40 | 11.47 | 5952.93 | 0 | 71.8 | +11.47 |
| 附注 | 关于总铜、总锌环评调整合定排放总量的说明： 本次验收期间监测废水处理站前端用于收集厂区总铜、总锌生产废水的综合废水收集池中总铜、总锌的处理前进水浓度：总铜146.5mg/L、总锌208.5mg/L，高于2015年环评调整报告预估进水总铜浓度0.2mg/L、总锌浓度5.7mg/L。 2015年环评调整报告中对改造后的废水处理站进行的处理效率预测：总锌去除率99%，总铜去除率99%。因此根据“废水处理站总铜、总锌处理前的实际进展浓度”与“环评调整报告预估处理效率”、“环评调整报告预估废水排放量”进行总铜、总锌污染物核定排放总量的重新估算如下： 厂区总铜核定排放总量应为146.5mg/L×34430m3/a×10-3m3/a×（1-99%）=50.4kg/a； 厂区总锌核定排放总量应为208.5mg/L×34430m3/a×10-3m3/a×（1-99%）=71.8kg/a。 |

表11.5-4       第一阶段工程排放出厂废水中铬、镍、氰排放总量统计（按照分质处理设施各自废水排放口排水量统计）

| 废水总量 控制因子 | 第一阶段工程分质处理废水污染物产生浓度 mg/L | 第一阶段工程分质处理废水产生量 kg/a | 第一阶段工程分质处理废水处理设施出口污染物排放浓度 mg/L | 第一阶段工程分质处理废水处理设施出口污染物排放量 kg/a | 本期项目自身削减量 kg/a | 区域平衡替代本工程削减量 kg/a | 全厂核定 排放总量 kg/a | 排放 增减量 kg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分质处理 废水排放量 | / | 含氰废水：425t/a 含铬废水：6500t/a 含镍废水：6500t/a | / | 含氰废水：425t/a 含铬废水：6500t/a 含镍废水：6500t/a | 0 | 0 | / | 铬、镍、氰排放水量包含在厂区生产废水总排放口水量统计数据之内 |
| 总氰化物 | 1.68 | 0.714 | 0.004L | 0 | 0.714 | 0 | 0.0086 | 0 |
| 总铬 | 2.28 | 14.82 | 0.01L | 0 | 14.82 | 0 | 0.65 | 0 |
| 总镍 | 38.3 | 248.95 | 0.04 | 0.26 | 248.69 | 0 | 0.32 | +0.26 |
| 附注 | (1) 计算公式按照废水排放总量计算公式：Gi=Ci×Q×10-3 Gi—污染物排放总量（kg/年）；Ci—污染物排放浓度（毫克/升）；Q—废水年排放量（吨/年）； (2) 表格中“项目自身削减量” =生产废水总排口污染物产生量-生产废水总排口污染物排放量。 (3) 按照国家标准HJ/T91-2002《地表水和污水监测技术规范》10.5.2条款规定：当测定结果低于方法检出限时，报所使用方法的检出限，并加标志位L，统计污染总量时以零计。同时按照国家标准HJ/T92-2002《水污染物排放总量监测技术规范》10.5条款规定：当某种污染物监测结果小于规定监测方法检出下限时，此污染物不参与总量核定。因此本次验收在总铬、总氰化物未检出情况下，不进行排放总量核定，总铬、总氰化物排放总量统计值以零计。 |

11.5.3 第一阶段工程固体废物排放总量

G=∑Q×N×10-7

G：排放总量（吨/年）；∑Q：各工位平均排放量之和（千克/小时）；

N：全年计划生产时间（小时/年）。

（1）固废产生总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量

=（50+0+18）×10-4万t/a =0.0068万t /a

（2）固废处置总量

G处置量= 0.0068万t /a

（3）固废排放总量

G排放量= 0万t /a

十二、第一阶段工程验收监测结论

一、你公司于2009年8月17日获得天津经济技术开发区环境保护局对《首顾（天津）表面处理科技有限公司电脑、手机、汽车、数码相机及LED等电子连接器金属表面生产线项目环境影响报告书》的批复文件（批复文号：津开环评书[2009]012号）。于2009年3月开工建设，在建设期间进行了建设内容调整变更，2013年建成的生产厂房和生产设施与原环评设计不符，于2015年2月委托天津市环境影响评价中心编制了《首顾（天津）表面处理科技有限公司电脑、手机、汽车、数码相机及LED等电子连接器表面生产线建设项目环境影响调整报告》，于2015年6月25日取得天津经济技术开发区环境保护局对环境影响调整报告的审查复函（复函文号：津开环函[2015]11号）。此后，根据津开环函[2015]11号文件批复的调整设计方案对已建成的超环评建设内容进行了拆改，于2015年8月建设完成环评调整后设计方案中第一阶段工程电镀线及配套环保设施；

第一阶段工程已按照环评调整后的设计方案在2号厂房内布置1条滚镀镍生产线+1条滚镀锌生产线+4条选择性（镀铜-镍-金-锡）连续自动化电镀生产线及相应配套设施及相应配套设施，未建设该厂房环评调整后设计建设的另1条滚镀镍生产线；在3号厂房内布置1条挂镀锌生产线及相应配套设施，第一阶段共计建成7条电镀生产线，已建成电镀生产线的电镀种类包括铜、镍、金、锡、锌等5种镀层金属（电镀锌工艺需进行三价铬钝化处理）。第一阶段工程实际建成的电镀线设计生产能力为每年为电脑、手机、汽车、数码相机等电子产品的连接器、金属五金件68.2亿件进行表面电镀加工（未建设1条用于5万件汽车配件镀镍加工的电镀线和8条用于15万件电子元器件镀锡加工的电镀线），总电镀面积约399.6万m2/年。目前实际电镀生产量为每年为电脑、手机、汽车、数码相机等电子产品的连接器、金属五金件37.26亿件进行表面电镀加工，实际总电镀面积约228.6万m2/年，实际生产量达到第一阶段工程实际建成设计生产能力的57.2%。第一阶段工程1号厂房的仓库部分已投入使用，1号厂房的电镀生产车间目前空置，未安装电镀线及原环评设计的“处理能力100t/d的电镀废水中水回用处理装置”。经审批该项目的环境主管部门同意，根据该项目实际分阶段建设情况，对该项目进行分阶段环保验收，本次验收已建成的第一阶段工程7条电镀生产线（1条滚镀镍+1条滚镀锌+4条选择性连续镀+1条挂镀锌）所涉及的建设内容。第一阶段工程实际总投资7428万元人民币，其中环保投资831万元人民币，占第一阶段工程实际建设总投资的11.2%。目前首顾公司实际生产量达到第一阶段工程实际建成设计生产能力的57.2%，验收监测期间要求首顾公司将7条电镀线全部开启到75%负荷运行，满足分阶段环保验收对废水废气产生负荷的验收技术规范要求。

二、你公司按照建设项目环境影响评价调整报告审批复函和“三同时”管理制度的要求 在项目调整后的建设期间基本完成了环保设施的建设。第一阶段工程试运行期间环保设施与主体工程能够同时投入使用。

三、本次环保验收由天津经济技术开发区环境保护监测站和协作监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司共同完成。天津津滨华测产品检测中心有限公司出具的监测结果表明：废气监测值分别是：

2号厂房内2-1滚镀镍生产线硫酸雾废气处理设施排气筒P2-1 、2号厂房选择性连续镀镍金锡铜生产线硫氯废气处理设施排气筒P2-3中硫酸雾排放浓度（基准排气量排放浓度）最大值分别为0.31 mg/m3、0.36 mg/m3均低于国家标准《电镀污染物排放标准》GB21900-2008中新建企业大气污染物排放浓度限值要求;

2号厂房2-2滚镀锌生产线氯化氢废气处理设施排气筒P2-2、2号厂房选择性连续镀镍金锡铜生产线硫氯废气处理设施排气筒P2-3、3号厂房3-1挂镀锌生产线氯化氢废气排气筒P3-1中氯化氢排放浓度（基准排气量排放浓度）最大值分别为2.3 mg/m3、1.3mg/m3、未检出均低于国家标准《电镀污染物排放标准》GB21900-2008中新建企业大气污染物排放浓度限值要求;

2号厂房选择性连续镀镍金锡铜生产线氰废气处理设施排气筒P2-4中氰化氢排放浓度（基准排气量排放浓度）均未检出，低于国家标准《电镀污染物排放标准》GB21900-2008中新建企业大气污染物排放浓度限值要求。

第一阶段工程排放的废水包括生活废水和生产废水两部分，其中生活废水从厂区北侧的生活废水总排放口W生活排放出厂，该生活总排口废水各项监测值分别是pH8.25—8.63、悬浮物35mg/L、化学需氧量38mg/L、氨氮4.26mg/L、总磷0.48mg/L（除pH之外均为监测结果日均最大值）满足天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）中规定的三级排放标准限值要求。

第一阶段工程生产废水又分为：分质收集后经分质处理设施分别处理后排放的含镍废水、含铬废水、含氰废水；混合收集后经混合处理设施处理后排放的综合废水（含油、酸碱、锡、铜、锌）。上述各类生产废水经各自处理设施处理后汇总经位于厂区西南侧的生产废水总排放口W生产排放出厂，该生产废水总排口既为符合国家监控要求的一类污染物“车间或生产设施废水排放口”，也是二类污染物控制排放口。该总排放口各项监测值分别是pH6.72-7.91、石油类0.39mg/L、悬浮物28 mg/L、化学需氧量68 mg/L、氨氮1.37mg/L、总磷0.14 mg/L、总铬未检出、铜0.07 mg/L、铁0.15、总镍未检出、锌0.46mg/L、锡0.130 mg/L、总氰化物未检出（除pH之外均为监测结果日均最大值），其中一类污染物总铬、总镍排放浓度值（基准排水量排放浓度）均低于环评批复要求执行的国家标准《电镀污染物排放标准》GB21900-2008表2中车间或生产设施废水排放口污染物浓度限值；二类污染物排放浓度值均低于环评批复要求执行的天津市地方标准《污水综合排放标准》DB12/356-2008中规定的三级排放标准限值要求。

第一阶段工程厂界噪声排放昼间上午最大值57.5分贝、下午最大值58.3分贝，分别满足国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区域昼间噪声排放标准限值要求。

第一阶段工程污染物排放总量分别是：废气中硫酸雾排放总量0.00338t/a、氯化氢排放总量0.0398t/a、氰化氢排放总量0.0000878t/a；废水中化学需氧量出厂排放总量1.99t/a（经区域污水处理厂平衡削减后的环境排放增加量1.43t/a）、氨氮出厂排放总量0.038t/a（即环境排放增加量）、总氰化物出厂排放总量0kg/a、总铬出厂排放总量0kg/a、总镍出厂排放总量0.26kg/a、总锌出厂排放总量11.47kg/a、总锡出厂排放总量3.15kg/a、总铜出厂排放总量2.58kg/a，均满足环评调整报告重新核定的污染物排放总量限值要求。

四、经检查

1、该项目已按照天津市环保局排放口规范化技术要求，在废水排放口、废气排放口和固体废物存放地设置了标识牌，并在废气排放位置设置了标准化采样口。

2、该项目已按照国家危废存储区域的建设规范要求在厂区内建设了封闭的危废暂存区，对批复要求的各类危废进行收集、密封包装及暂存。按照危废处置合同进行危废的转移处置。

五、 建议

1、企业应做好环境管理制度的落实，保证废气收集排放设施的正常运转。

2、企业在生产运行中严格按照危废处置要求做好危废的收集和暂存，并按照危废处置合同进行委托处置。

3、企业应严格落实各项事故防范及应急处理措施，保证应急设施处于有效预警状态。同时按照环境风险事故应急预案，加强事故应急演练。

# Text boxes

除油

电解

水洗

活化

水洗

镀锌

钝化

除光

水洗

烘干

甩干

下料

水洗

上料

W2-4-1

W2-4-1

W2-4-1

W2-4-2

W2-4-2

S2-4-1

W2-4-2

W2-4-3

G2-4-1

W2-4-4

S2-4-2

G2-4-2

W2-4-4

出货检验

图 4.1-1   镀锌生产线生产工艺流程图

除油

电解

水洗

活化

水洗

镀锌

钝化

除光

水洗

烘干

甩干

下料

水洗

上料

W2-4-1

W2-4-1

W2-4-1

W2-4-2

W2-4-2

S2-4-1

W2-4-2

W2-4-3

G2-4-1

W2-4-4

S2-4-2

G2-4-2

W2-4-4

出货检验

图 4.3-1   镀锌生产线生产工艺流程图

除油

电解

水洗

活化

水洗

镀锌

钝化

除光

水洗

烘干

甩干

下料

水洗

上料

W2-4-1

W2-4-1

W2-4-1

W2-4-2

W2-4-2

S2-4-1

W2-4-2

W2-4-3

G2-4-1

W2-4-4

S2-4-2

G2-4-2

W2-4-4

出货检验

图 4.3-1   镀锌生产线生产工艺流程图

活化

水洗

镀镍

水洗

下料

上料

W2-1-1

W2-1-1

W2-1-2

S2-1-1

G2-1-1

图 4.2-1  镀镍生产线生产工艺流程图

超声波

水洗

四次电解

水洗

抛光

水洗

水洗

水洗

七次镀镍

水洗

二次镀铜

上料

W2-6-1

W2-6-1

W2-6-1

W2-6-2

W2-6-2

W2-6-2

W2-6-2

G2-6-1

S2-6-1

W2-6-4

活化

图4.3-1   连续镀铜镍金锡生产线生产工艺流程图

六次镀金

水洗

金清洗

水洗

五次镀锡

水洗

S2-6-3

W2-6-5

S2-6-3

W2-6-4

W2-6-5

W2-6-6

水性封孔

油性封孔

烤干

烤干

收料

W2-6-2

G2-6-2

G2-6-3

W2-6-3

S2-6-2

G2-6-4

G2-6-4

3号厂房：

挂镀Zn

（含Cr钝化）

2号厂房：一层滚镀Ni、滚镀Zn（含Cr钝化）；

二层连续镀Ni、Au（CN）、Cu、Sn

1号厂房：

北半部

分电镀

车间空

置，南半

部分仓

库在用

综合废水

污泥收集池

污泥沉淀池

一级絮凝

沉淀池

一级沉淀

溢流出水池

（去往二级）

综合进水

PH调节池

一级絮凝

PAM、PAC

加药池

砂滤碳滤

返洗

废水池

二级絮凝

沉淀池

二级絮凝

PAM、PAC

加药池

二级溢流

出水池

综合出水

排放池

Ni进

流量计

Cr进水

流量计

综合进水

流量计

CN进水

流量计

Ni沉淀

出水池

Cr沉淀

出水池

Ni

加药

絮凝池

Cr

加药

絮凝池

CN

处理池

砂滤

罐

碳滤

罐

空置

预留池

Ni废水

收集池

ZnSnCu

油酸碱等

综合废水

收集池

Cr废水

收集池

CN废水

收集池

1号厂房

未来含

Sn 综

合废水

收集处

理路径

本次第

一阶段

工程验

收期间

尚未产

生该股

废水

3号

厂

房

含

Zn

综

合

废

水

3号

厂

房

含

Cr

综

合

废

水

2号

厂

房

含

CN

废

水

2号

厂

房

含

Cr

废

水

2号

厂

房

含

Ni

废

水

2号

厂

房

含

Sn

Cu

Zn

综

合

废

水

含Ni进站废水

综合进站废水

含Cr进站废水

含CN进站废水

含Ni处理后最终排水

含Cr处理后最终排水

含CN处理后

最终排水

综合废水处理后最终废水

厂区

生产废水

总排口

放流池★W生产

Cr

在

线

Ni

在

线

厂区生活废水总排放口★W生活

北

Cr分质排水监控测点★

Ni分质排水监控测点★

2#厂房

内一类

废水处

理间下

方1个

地埋式

620m3事故废

水收集

池

露天

地埋式

电镀废

水进水

收集池

生产废水

处理站房

图5.2-1

空

地

N

碧      波      街

嵩

山

路

废水处理站

3号车间

（3-1挂镀锌线）

2号车间

（2-1滚镀镍线、2-2滚镀锌线、选择性连续镀线）

1号车间

（电镀车间空置，仓库在用）

图例：

★废水采样点

●废气处理设施进口采样点

◎废气有组织排放采样点

▲厂界噪声监测点

空                       地

首顾（天津）表面处理科技有限公司

门

●3-1A进口

▲S1

▲S2

▲

S3

▲S4

★

1#

★6#

5#★

★W生活

图注：

1#：CN废水收集池   5#：含Cr废水处理设施出口

2#：Cr废水收集池    6#：含Ni废水处理设施出口

3#：综合废水收集池  W生产：厂区生产废水总排放口

4#：Ni 废水收集池   W生活：厂区生活废水总排放口

●3-1B进口

◎P3-1

●2-2进口

◎P2-2

●2-4进

◎P2-4

◎P2-3

●2-3进口

●2-1进口

◎P2-1

★W生产

（Ni、Cr在线位置）

★

2#

★

3#

★

4#